启秀校区羽毛球馆维修改造施工说明

因羽毛球馆屋面年久失修，多处渗漏，先对屋面进行维修改造：

1、 更换屋面夹芯彩钢瓦，厚度100mm,上层钢板为0.5mm宝钢产的钢板，下层钢板为0.4mm宝钢产的钢板，内部为80Kg防火岩棉板。

2、 更换南北侧天沟，采用2.00mmS304不锈钢加工定制，展开宽度不少于1.3m，安装不锈钢天沟前检查原天沟支架并采用40*30*2.5热镀锌方管加固支架，支架间距@900。
3、 原钢结构构件不限于钢柱、钢梁、钢檩条、钢支撑、钢拉杆、钢隅撑等，均先除锈处理，并刷环氧富锌漆两遍。
4、 室内墙面铲除旧涂料并满批二遍 801胶白水泥腻子、两遍环保乳胶漆。

5、 木门铲除油漆重新刷底油一遍、刮腻子二遍、调和漆二遍。
6、 金属门铲除油漆，防锈打磨、清扫、喷涂防锈底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、批补原子灰腻子、打磨、喷涂氟碳面漆两道。
7、 更换损坏的铝合金推拉窗，型材选用90系列，颜色同现状。
