南通大学啬园校区17、18、19、27、28号楼学生公寓屋面防水维修方案

一、27#

1、清理杂草、垃圾

2、铲除部分损坏的砼刚性层，暂估量6*6*3=216m2、修补
3、分格缝清理、剔除、嵌缝

4、刷冷底子油一道

5、热熔满铺3mm厚SBS防水卷材一道（聚酯胎 ,卷材品种为II 型 (-25℃ )3mm，卷材上翻高度300-500mm,上口采用1.5*35铝合金压条固定,防止卷材脱落，转角处、分格缝、排水沟等部位需加铺一道附加层,具体工艺按现行施工规范执行。）
二、28#

1、清理杂草、垃圾

2、铲除部分损坏的砼刚性层，暂估量6*6*4=144m2、修补
3、分格缝清理、剔除、嵌缝

4、刷冷底子油一道

5、热熔满铺3mm厚SBS防水卷材一道（聚酯胎 ,卷材品种为II 型 (-25℃ )3mm，卷材上翻高度300-500mm,上口采用1.5*35铝合金压条固定,防止卷材脱落，转角处、分格缝、排水沟等部位需加铺一道附加层,具体工艺按现行施工规范执行。）
三、17、18、19#

1、清理杂草、垃圾

2、铲除部分损坏的砼刚性层，暂估量6*6*3=108m2（每栋）、修补
3、分格缝清理、剔除、嵌缝

4、刷冷底子油一道

5、热熔满铺3mm厚SBS防水卷材一道（聚酯胎 ,卷材品种为II 型 (-25℃ )3mm，卷材上翻高度300-500mm,上口采用1.5*35铝合金压条固定,防止卷材脱落，转角处、分格缝、排水沟等部位需加铺一道附加层,具体工艺按现行施工规范执行。）
